| Tolerante C.S. (mm) conform ISO 3601/1 01-1 Series A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standard C.S. (mm) | 1.80 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 |
|  | Toleranta C.S. (mm) | +/-0.08 | +/-0.09 | +/-0.10 | +/-0.13 | +/-0.15 |
| Tolerantele I.D. (mm) conform ISO 3601/1 |  |  |  |  |  |  |
| Standard I.D. (mm) | Toleranta I.D. (mm) | Standard I.D. (mm) |  |  | Toleranta I.D. (mm) |  |
| 1.80 | +/-0.13 | 23.60 |  |  | +/-0.24 |  |
| 2.00 | +/-0.13 | 25.00 |  |  | +/-0.24 |  |
| 2.24 | +/-0.13 | 25.80 |  |  | +/-0.25 |  |
| 2.50 | +/-0.13 | 26.50 |  |  | +/-0.25 |  |
| 2.80 | +/-0.13 | 28.00 |  |  | +/-0.26 |  |
| 3.15 | +/-0.13 | 30.00 |  |  | +/-0.27 |  |
| 3.55 | +/-0.13 | 31.50 |  |  | +/-0.28 |  |
| 3.75 | +/-0.13 | 32.50 |  |  | +/-0.29 |  |
| 4.00 | +/-0.13 | 33.50 |  |  | +/-0.29 |  |
| 4.50 | +/-0.13 | 34.50 |  |  | +/-0.30 |  |
| 4.87 | +/-0.13 | 35.50 |  |  | +/-0.31 |  |
| 5.00 | +/-0.13 | 36.50 |  |  | +/-0.31 |  |
| 5.15 | +/-0.13 | 37.50 |  |  | +/-0.32 |  |
| 5.30 | +/-0.13 | 38.70 |  |  | +/-0.32 |  |
| 5.60 | +/-0.13 | 40.00 |  |  | +/-0.33 |  |
| 6.00 | +/-0.13 | 41.20 |  |  | +/-0.34 |  |
| 6.30 | +/-0.13 | 42.50 |  |  | +/-0.35 |  |
| 6.70 | +/-0.13 | 43.70 |  |  | +/-0.35 |  |
| 6.90 | +/-0.14 | 45.00 |  |  | +/-0.36 |  |
| 7.10 | +/-0.14 | 46.20 |  |  | +/-0.37 |  |
| 7.50 | +/-0.14 | 47.50 |  |  | +/-0.38 |  |
| 8.00 | +/-0.14 | 48.70 |  |  | +/-0.38 |  |
| 8.50 | +/-0.15 | 50.00 |  |  | +/-0.39 |  |
| 8.75 | +/-0.15 | 51.50 |  |  | +/-0.40 |  |
| 9.00 | +/-0.15 | 53.00 |  |  | +/-0.41 |  |
| 9.50 | +/-0.15 | 54.50 |  |  | +/-0.42 |  |
| 10.00 | +/-0.15 | 56.00 |  |  | +/-0.42 |  |
| 10.60 | +/-0.16 | 58.00 |  |  | +/-0.44 |  |
| 11.20 | +/-0.16 | 60.00 |  |  | +/-0.45 |  |
| 11.80 | +/-0.17 | 61.50 |  |  | +/-0.45 |  |
| 12.50 | +/-0.17 | 63.00 |  |  | +/-0.46 |  |
| 13.20 | +/-0.17 | 65.00 |  |  | +/-0.48 |  |
| 14.00 | +/-0.18 | 67.00 |  |  | +/-0.49 |  |
| 15.00 | +/-0.18 | 69.00 |  |  | +/-0.50 |  |
| 16.00 | +/-0.19 | 71.00 |  |  | +/-0.51 |  |
| 17.00 | +/-0.20 | 73.00 |  |  | +/-0.52 |  |
| 18.00 | +/-0.20 | 75.00 |  |  | +/-0.53 |  |
| 19.00 | +/-0.21 | 77.50 |  |  | +/-0.55 |  |
| 20.00 | +/-0.21 | 80.00 |  |  | +/-0.56 |  |
| 21.20 | +/-0.22 | 82.50 |  |  | +/-0.57 |  |
| 22.40 | +/-0.23 | 85.00 |  |  | +/-0.59 |  |

| Standard I.D. (mm) | Toleranta I.D. (mm) | Standard I.D. (mm) | Toleranta I.D. (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 87.50 | +/-0.60 | 190.00 | +/-1.17 |
| 90.00 | +/-0.62 | 195.00 | +/-1.20 |
| 92.50 | +/-0.63 | 200.00 | +/-1.22 |
| 95.00 | +/-0.64 | 206.00 | +/-1.26 |
| 97.50 | +/-0.66 | 212.00 | +/-1.29 |
| 100.00 | +/-0.67 | 218.00 | +/-1.32 |
| 103.00 | +/-0.69 | 224.00 | +/-1.35 |
| 106.00 | +/-0.71 | 230.00 | +/-1.39 |
| 109.00 | +/-0.72 | 236.00 | +/-1.42 |
| 112.00 | +/-0.74 | 243.00 | +/-1.46 |
| 115.00 | +/-0.76 | 250.00 | +/-1.49 |
| 118.00 | +/-0.77 | 258.00 | +/-1.54 |
| 122.00 | +/-0.80 | 265.00 | +/-1.57 |
| 125.00 | +/-0.81 | 272.00 | +/-1.61 |
| 128.00 | +/-0.83 | 280.00 | +/-1.65 |
| 132.00 | +/-0.85 | 290.00 | +/-1.71 |
| 136.00 | +/-0.87 | 300.00 | +/-1.76 |
| 140.00 | +/-0.89 | 307.00 | +/-1.80 |
| 145.00 | +/-0.92 | 315.00 | +/-1.84 |
| 150.00 | +/-0.95 | 325.00 | +/-1.90 |
| 155.00 | +/-0.98 | 335.00 | +/-1.95 |
| 160.00 | +/-1.00 | 345.00 | +/-2.00 |
| 165.00 | +/-1.03 | 355.00 | +/-2.06 |
| 170.00 | +/-1.06 | 365.00 | +/-2.11 |
| 175.00 | +/-1.09 | 375.00 | +/-2.16 |
| 180.00 | +/-1.11 | 387.00 | +/-2.23 |
| 185.00 | +/-1.14 | 400.00 | +/-2.23 |